## Slide 1
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Trabalho de Formatura
Orientador Prof. Doutor Eduardo de Franco Monlevade
Julia Fernandes Moraes
Análise numérica da difusão de nitrogênio em aços inoxidáveis austeníticos

## Slide 2
INTRODUÇÃO
+ Aços Inoxidáveis
≡ principais aplicações: indústria petroquímica, biomédica, alimentícia e nuclear
≡ resistência à corrosão x propriedades mecânicas
+ Aços supersaturados com nitrogênio
≡ descoberta nos anos 1980
≡ austenita expandida (fase S)
≡ melhora das propriedades
≡ dificuldades da nitretação
+ Modelos matemáticos
≡ tensão
≡ afinidade cromo-nitrogênio
≡ superfície

## Slide 3
1
ESTUDAR O PROBLEMA E MODELOS DA LITERATURA
2
CRIAR UM MODELO SIMPLES E FAZER UM TRABALHO DIDÁTICO
3
TESTAR E TIRAR CONCLUSÕES

## Slide 4
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
+ Difusão: transporte de matéria
≡ movimentos moleculares aleatórios
≡ diferença de potencial químico = força motriz
+ Fluxo de Difusão: massa difundida por unidade de tempo através de uma área perpendicular à direção do movimento de massa.
+ Regime Estacionário – Primeira Lei de Fick
+ Regime Não-Estacionário – Segunda Lei de Fick

## Slide 5
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segunda Lei de Fick
FONTE: Callister, 1940
+ Condições de Contorno e Condição Inicial
≡ permitem resolver as equações
Segunda Lei de Fick 1D
Condição Inicial
Condição de Contorno

## Slide 6
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
+ Mecanismos de difusão
≡ microestrutura e forças interatômicas
≡ difusão por lacuna
≡ difusão intersticial
≡ difusão por contorno de grão
+ Coeficiente de difusão
POSIÇÃO LIVRE ADJACENTE À POSIÇÃO ATUAL
+
ENERGIA PARA QUEBRAR AS LIGAÇÕES QUÍMICAS COM SEUS VIZINHOS E CAUSAR UMA DISTORÇÃO NO RETICULADO

## Slide 7
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
+ Nitretação
≡ adição de nitrogênio através de difusão
≡ melhorar propriedades mecânicas – dureza
≡ aumenta a resistência ao desgaste sem afetar a
resistência à corrosão
+ Aços austeníticos
≡ estrutura austenítica a temperatura ambiente
(CFC)
≡ costumam ter resistência à corrosão
+ Nitrogênio em aços austeníticos
≡ ocupam os interstícios octaédricos
≡ temperatura ideal para evitar precipitação 450°C
≡ relação com cromo
Austenita Expandida
≡ solução supersaturada de
átomos intersticiais (N ou C)
≡ [N] entre 9 a 20% (WILLIAMSON)
ou até 30% (MOSKALIOVIENE)
≡ expansão do reticulado
cristalino (11%) (SOMERS)
≡ tensão residual de
compressão
≡ elevada dureza e redução da taxa de desgaste

## Slide 8
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
+ Perfil de concentração de nitrogênio
≡ não é consistente com o perfil obtido pela resolução
da Segunda Lei de Fick
≡ caracterizado por um platô seguido de uma queda
brusca da concentração
+ Modelos
≡ trapping-detrapping
≡ coeficiente de difusão dependente da concentração
≡ influência de tensões
≡ combinação de fatores
FONTE: Moskalioviene et al., 2011
FONTE: Christiansen, Dahl, Somers, 2008

## Slide 9
MATERIAIS E MÉTODOS
+ Segunda Lei de Fick
+ Modelo de trapping-detrapping
+ Diferenças Finitas
+ Algoritmo de Thomas
concentração superficial constante
nitretação a gás
nitretação a plasma
concentração superficial constante
nitretação a gás
nitretação a plasma
implícita
explícita

## Slide 10
SEGUNDA LEI DE FICK
método implícito

## Slide 11
DIFERENÇAS FINITAS
Série de Taylor
Equação diferencial com condições de Dirichlet
e

## Slide 12
DIFERENÇAS FINITAS
Pode ser resolvido utilizando o Algoritmo de Thomas

## Slide 13
ALGORITMO DE THOMAS

## Slide 14
Composição Superficial Constante
Nitretação Gasosa
Nitretação a Plasma
t = jΔt – instante de tempo
β – coeficiente de velocidade que
se atinge o equilíbrio
Ceq – concentração de equilíbrio
Christiansen, Dahl, Somers, 2008
j – densidade de corrente
média do íon de nitrogênio
q – carga elementar (1,602.10-19C)
Hsuperficie – concentração de átomos hospedeiros na superfície
Moskalioviene et al., 2011
Na superfície:
Na superfície:

## Slide 15
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
≡ átomos de cromo em solução sólida nos aços agem como sítios de aprisionamento de nitrogênio devido à alta afinidade entre os dois átomos
≡ quando todos os átomos de cromo já estão associados a átomos de nitrogênio, os novos átomos que difundem pela superfície difundem rapidamente pela camada formada até a região aonde os átomos de cromo ainda não estão saturados de nitrogênio
≡ as regiões de aprisionamento são representadas por átomos de cromo na matriz austenítica estacionária formada por elementos substitucionais
≡ o nitrogênio é aprisionado em interstícios da solução, sendo que cada região de aprisionamento pode deter um átomo desse elemento

## Slide 16
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
kt - coeficiente de trapping - proporcional ao coeficiente de difusão
kd - coeficiente de detrapping – proporcional a
PARASCANDOLA; MÖLLER; WILLIAMSON, 2000
Segundo Parascandola, os coeficientes kt e kd possuem pouca influência na difusão não estacionária e o aprisionamento segue cinética de primeira ordem

## Slide 17
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
+ existe apenas um tipo de aprisionamento causado pelos átomos de cromo
+ cada sítio de aprisionamento pode reter apenas um átomo de nitrogênio
+ a concentração de sítios de aprisionamento é constante no tempo e espaço
+ a energia de ativação para detrapping não depende da fração de traps ocupados
+ existe equilíbrio local entre o nitrogênio nos sítios de difusão e aqueles nos sítios
de aprisionamento
+ o fenômeno de trapping-detrapping é controlado por difusão e segue cinética de
primeira ordem
HIPÓTESES

## Slide 18
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
Para
e
Galdikas considera K = 4πD

## Slide 19
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
GÁS
PLASMA

## Slide 20
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
Condições de
Contorno
Gás
Plasma
Concentração
constante
Seja
DISCRETIZAÇÃO
+ as equações obtidas não são lineares
+ utilização do método explícito

## Slide 21
MODELO DE TRAPPING-DETRAPPING
Parâmetros e constantes
AISI 316L
11,3 at.%Ni
19,5 at.%Cr
69,2 at.% Fe
Essa escolha foi feita pois foi o material utilizado por (MOSKALIOVIENE et al., 2011)
e (CHRISTIANSEN; DAHL; SOMERS, 2008) usa um AISI 316 com composição similar.
densidade de corrente média j = 0,44mA/cm2

## Slide 22
RESULTADOS
Segunda Lei de Fick
Modelo de trapping-detrapping
Resultado para ambos os modelos para concentração superficial constante, após 2 horas
concentração superficial constante
nitretação a gás
nitretação a plasma

## Slide 23
RESULTADOS
Segunda Lei de Fick
Concentração Superficial Constante
T = 718K
+ comportamento esperado pela Segunda Lei de Fick
Resultado para concentração superficial constante, após 2 horas
Resultado para concentração superficial constante, após 22 horas

## Slide 24
RESULTADOS
Segunda Lei de Fick
Nitretação Gasosa
T = 718K
+ divergência com resultados
experimentais, como esperado
+ concentração inferior à
esperada pela solução da
equação
Resultado para nitretação gasosa, após 22 horas, com resultado experimental de (CHRISTIANSEN; DAHL; SOMERS, 2008)
+ número de interstícios ocupados na camada
superficial é maior, reduz a probabilidade de saltos
e o fluxo de átomos  atraso na propagação da
difusão para dentro do material

## Slide 25
RESULTADOS
Segunda Lei de Fick
Nitretação a Plasma
T = 673K
+ valores obtidos para a concentração superficial
superaram os obtidas para nitretação a gás
+ o valor de 40% superestima os valores da
literatura para a concentração de nitrogênio na
austenita expandida – precipitação
+ profundidade
Resultado para nitretação gasosa, após 2 horas, com resultados experimentais retirados do artigo de (MOSKALIOVIENE et al., 2011)
Resultado para nitretação a plasma, após 22 horas

## Slide 26
RESULTADOS
Trapping-Detrapping
Concentração Superficial Constante
T = 673K
+ comportamento esperado
+ subestimou resultado final
- influência das tensões
Resultado para concetração superficial contante, após 22 horas, com resultados experimentais de (CHRISTIANSEN; DAHL; SOMERS, 2008)
Perfil de concentração ne nitrogênio livre e aprisionado após 2h

## Slide 27
RESULTADOS
Trapping-Detrapping
Nitretação Gasosa
T = 673K
+ concentração na superfície ultrapassa àquela do
resultado que se espera obter
+ tendência é a concentração de nitrogênio livre
aumentar e a outra se manter constante pois a
possibilidade dos átomos estarem aprisionados é
maior do que estarem livres, e uma vez
aprisionados é díficil deixarem essa posição.
Resultado para nitretação gasosa, após 8 horas, com resultados experimentais de (CHRISTIANSEN; DAHL; SOMERS, 2008)
Perfil de concentração ne nitrogênio livre e aprisionado ao longo do tempo

## Slide 28
RESULTADOS
Trapping-Detrapping
Nitretação a Plasma
T = 673K
+ subestimou a concentração real obtida
por (MOSKALIOVIENE et al., 2011)
+ nenhum modelo obteve valores próximos daqueles obtidos por Galdikas para um intervalo de tempo pequeno como 2 horas
Resultado para nitretação a plasma, após 2 horas
+ simplificações ligadas a características do processo
- Galdikas considerou swelling
+ constantes kd e kt (4π)
+ condição de contorno – Hsuperficie

## Slide 29
DISCUSSÃO
+ divergência nos experimentos
≡ gas x plasma
+ limitações do modelo
≡ temperaturas inferiores a 450 °C (possibilidade de precipitação)
≡ sputtering e defeitos causados pelo bombardeamento de íons na nitretação a plasma
≡ reações na superfície
≡ influência de tensões causadas pela expansão do reticulado
≡ influência da composição no coeficiente de difusão

## Slide 30
DISCUSSÃO
+ alternativa para a condição de contorno da nitretação a plasma
+ sputtering
≡ remove a camada superficial
≡ influencia na cinética do processo – crescimento da profundidade de difusão
+ nitretação a gás
≡ métodos de preparação da superfície
≡ efeito da cinética das reações na superfície no perfil de concentração
+ tensões residuais de compressão
≡ força motriz adicional para a difusão
≡ difusão se extende para profundidades maiores mas a concentração da superfície é reduzida
A – constante determinada pelas reações diretas
B – constante determinada pelas reações inversas
ρ – densidade do metal

## Slide 31
CONCLUSÃO
+ validade do modelo com relação ao comportamento no interior do material
≡ afinidade entre o cromo e o nitrogênio que provoca um efeito de aprisionamento do nitrogênio
em sítios de cromo pode ser modelada matematicamente considerando que o fenômeno segue
cinética de primeira ordem
+ condições de contorno
≡ gás - satisfatório
≡ plasma – simplificações podem ter influenciado no resultado
+ possibilidades de melhoria
≡ considerer preparação da superfície (sputtering) ou outros efeitos da introdução do átomo (swelling)
≡ testar outros valores de entrada
≡ influência das tensões de compressão

## Slide 32
OBRIGADA
Julia Fernandes Moraes
fmoraes.julia@gmail.com
https://github.com/juliafmoraes/tcc